Инструкция по монтажу термопанелей.

Если у Вас стена сделана из  –  бетона, пенобетона, кирпича, отделана штукатуркой (штукатурку предварительно поцарапать грубой шкуркой, для лучшего сцепления клея с поверхностью), то для этих поверхностей необходимо купить клей для пенополистирола - сухая смесь которая разводиться водой  ( инструкцию по применению смотри на упаковке) :

1) Глимс -  25 кг.                          2) Weber -  25 кг.                   3) UNIS -  25 кг

2) Расход клея для пенополистирола на фасаде.

-  (более менее ровной поверхности)  - бетона, пенобетона, штукатурки – 1 мешок 25 кг. хватает на  4,5 м2  -  5 м2.

-  ( если стена имеет какие либо сколы или неровности),  кирпичная кладка -  расход клея идет на швы между кирпичами  – 1 мешок 25 кг. хватает на  3,5 м2  -  4 м2.

3) Нанесение клея на элементы из пенополистирола.

Клей наноситься на элементы из пенополистирола Шпателем (зубчатая рабочая поверхность ),

клей необходимо нанести полностью на всю поверхность

пенополистирола, толщина слоя клея  около 0,3 - 0,7 мм.

Для вентилируемого фасада клей наносится на панель точечно, оставляя воздушную подушку.

4) Как крепить элементы на фасад.

Перед монтажом элементов - желательно обработать поверхность фасада, к которой будет клеиться элементы -  жидкой грунтовкой.

Для лучшего приклеивания клея к поверхности, элемент прикладывается на нужное место на фасаде и крепко прижимается к поверхности ( удерживать некоторое время по необходимости).

5)  Обработка стыков для соединения элементов между собой.

WILD TITAN   (морозостойкий) Клей для склеивания деталей между               собой и панели между собой со всех сторон.

Прежде чем склеить детали между собой,

оставьте клей на 2-5 минут подсохнуть, а затем склеивайте.

Сухие клеевые смеси: клей для пенополистерола, разводятся с водой: в мешках по 25 кг. – типа :  Глимс,  Вебер, Юнис, Целизит    Расход уже разведённой смеси примерно  – 0,4 кг. На 1 м2

Расход 4-5 м2 =  1 мешок клея 25 кг.

Обшивка дома панелями ЮСБ, ОСБ (листы прессованные опилки) – это если дом деревянный.

Используете баллоны с монтажной пеной (Можно с простой , но чтобы не разъедала пенополистирол) – пена для пенополистирола у которой маленький коэффициент расширения – пример пена : ТИТАН.

6) Краска которая наносится на нанесенное покрытие.

Краска:  Фасадная силиконовая, фасадная акриловая. 1 литр = 1,5 м2  или 0,4 литра = 1 м2.       На расшивку кирпичей краску можно наносить при помощи кистей или ворсистым валиком, затем второй слой краски красится валиком под углом 45 градусов – расход в 2 раза меньше.